Лаба №3

- МЛТ-4, 75 кОм, 1175

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 576 млВ | 08.1 |
| 1660 млВ | 23.4 |
| 2.78 В | 39.4 |
| 4.95 В | 69.8 |
| 6.42 В | 91.6 |
| 11.40 В | 163.1 |
| 14.40 В | 210 |
| 18.70 В | 272 |
| 23.7 В | 352 |
| 29.6 В | 447 |

- МЛТ-4, 180 кОм, 1076

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 600 млВ | 4 |
| 1.7 В | 11.4 |
| 2.83 | 18.9 |
| 5.01 | 33.4 |
| 6.55 | 43.5 |
| 11.65 | 77.1 |
| 14.63 | 97 |
| 18.93 | 125.5 |
| 24.1 | 159.5 |
| 30 | 202 |

- МЛТ-4, 75 кОм, 1175 при 40 С

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 540 млВ | 18 |
| 1.57 В | 52 |
| 2.67 В | 89 |
| 4.8 В | 163 |
| 6.25 В | 213 |
| 11.12 В | 383 |
| 14 В | 487 |
| 18.3 В | 649 |
| 23.4 В | 845 |
| 29.2 В | 1095 |

- МЛТ-4, 75 кОм, 1175 при 50 С

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 510 млВ | 22 |
| 1.53 В | 68 |
| 2.61 В | 115 |
| 4.67В | 206 |
| 6.15 В | 272 |
| 11 В | 492 |
| 14 В | 638 |
| 17.9 В | 833 |
| 22.8 В | 1092 |
| 28.5 В | 1420 |

- МЛТ-4, 180 кОм, 1175 при 40 С

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 590 млВ | 8 |
| 1.68 В | 22 |
| 2.82 В | 36 |
| 4.95 В | 64 |
| 6.45 В | 83 |
| 11.53 В | 149 |
| 14.57 В | 189 |
| 18.85 В | 245 |
| 23.8 В | 310 |
| 29.6 В | 389 |

- МЛТ-4, 180 кОм, 1175 при 50 С

| Напряжение В | Ток мкА |
| --- | --- |
| 567 млВ | 10 |
| 1.64 В | 29 |
| 2.78 В | 50 |
| 4.94 В | 89 |
| 6.41 В | 116 |
| 11.42 В | 208 |
| 14.45 В | 265 |
| 18.7 В | 345 |
| 23.7 В | 441 |
| 29.4 В | 556 |

| Сопротивление R кОм |
| --- |
| МЛТ-4, 75 кОм | МЛТ-4, 180 кОм | Градусы |
| 74 | 190 | Комнатная |
| 61.7 | 170 | 20 |
| 46.4 | 115.5 | 30 |
| 34.2 | 84.3 | 40 |
| 29.9 | 61.4 | 50 |
| 19.2 | 45.3 | 60 |
| 14.7 | 33.2 | 70 |
| 11 | 25.4 | 80 |

| Сопротивление по мере остывания через каждые 5 сек. |
| --- |
| МЛТ-4, 75 кОм | МЛТ-4, 180 кОм |
| 48.8 | 116.7 |
| 51.6 | 119.8 |
| 52.4 | 128.2 |
| 53.3 | 130.6 |
| 54.6 | 134.3 |
| 55.2 | 136.8 |
| 56 | 139.3 |
| 56.6 | 141.3 |
| 57.1 | 144.1 |
| 57.6 | 146 |
| 58.1 | 148.1 |
| 58.5 | 149.5 |
| 59.1 | 151.4 |
| 60.1 | 152.9 |
| 60.4 | 154.3 |
| 60.7 | 156 |
| 61 | 157.7 |
| 61.4 | 159.1 |
| 61.6 | 160.5 |
| 61.8 | 161.6 |
| 62 | 162.7 |
| 62.5 | 163.3 |
| 62.6 | 164.8 |
| 62.9 | 165.5 |
| 63.1 | 166.6 |
| 63.3 | 167.4 |
| 63.5 | 168.6 |
| 63.7 | 169.4 |
| 63.8 | 170 |
| 64 | 170.6 |
| 64.1 | 171.3 |
| 64.2 | 172 |
| 64.4 | 172.8 |
| 64.5 | 173.3 |
| 64.6 | 174 |
| 64.7 | 174.4 |
| 64.8 | 174.9 |
| 64.9 | 175.5 |
| 64.9 | 175.9 |
| 65 | 176.3 |
| 65.1 | 176.5 |
| 65.1 | 176.9 |
| 65.2 | 177.5 |
| 65.3 | 177.8 |
| 65.4 | 178 |
| 65.5 | 178.5 |
| 65.5 | 178.7 |
| 65.6 | 179 |
| 65.6 | 179.3 |
| 65.6 | 179.5 |
| 65.7 | 179.7 |
| 65.8 | 179.9 |
| 65.9 | 180.1 |
| 65.9 | 180.4 |
| 65.9 | 180.6 |
| 66 | 180.9 |
| 66 | 181 |
| 66 | 181.1 |
| 66.1 | 181.5 |
| 66.1 | 181.7 |
| 66.1 | 182 |
| 66.1 | 182.1 |
| 66.2 | 182.3 |
| 66.2 | 182.4 |
| 66.2 | 182.5 |
| 66.2 | 182.5 |
| 66.2 | 182.6 |
| 66.2 | 182.7 |
| 66.3 | 183 |
| 66.3 | 183.1 |
| 66.3 | 183.6 |
| 66.4 | 183.6 |
| 66.4 | 183.7 |
| 66.4 | 183.7 |
| 66.4 | 183.9 |
| 66.4 | 184.3 |
| 66.4 | 184.4 |
| 66.5 | 184.4 |
| 66.5 | 184.5 |
| 66.6 | 184.7 |
| 66.6 | 184.9 |
| 66.6 | 184.9 |
| 66.6 | 185 |
| 66.6 | 185.2 |
| 66.7 | 185.2 |
| 66.7 | 185.2 |
| 66.7 | 185.4 |
| 66.7 | 185.4 |
| 66.7 | 185.4 |
| 66.7 | 185.7 |
| 66.7 | 185.7 |
| 66.7 | 185.9 |
| 66.8 | 185.7 |
| 66.8 | 185.6 |
| 66.8 | 186 |
| 66.8 | 185.9 |
| 66.8 | 185.9 |
| 66.8 | 186.2 |
| 66.8 | 186.1 |
| 66.8 | 186.2 |
| 66.8 | 186.4 |
| 66.8 | 186.1 |
| 66.8 | 186.4 |
| 66.8 | 186.2 |
| 66.8 | 186.6 |
| 66.8 | 186.5 |
| 66.8 | 186.7 |
| 66.9 | 186.8 |
| 66.9 | 186.5 |
| 66.9 | 186.9 |
| 66.9 | 186.6 |
| 66.9 | 187 |
| 66.9 | 186.7 |
| 66.9 | 186.9 |
| 66.9 | 186.9 |
| 66.9 | 187.1 |
| 66.9 | 187.3 |
| 66.9 | 187 |
| 67 | 187.3 |
| 67 | 187.4 |
| 67 | 187.3 |
| 67 | 187.2 |
| 67 | 187.4 |
| 67 | 187.2 |
| 67 | 187.5 |
| 67 | 187.3 |
| 67 | 187.4 |
| 67 | 187.5 |
| 67.1 | 187.6 |
| 67.1 | 187.7 |
| 67.1 | 187.7 |
| 67.1 | 187.7 |
| 67.1 | 187.7 |
| 67.2 | 188 |